Author: Филимонов В. А.
Last saved by: 1-1
Company: ООО "Научно-исследовательский центр "Поиск"

Теоретическая норма расхода для изоляции 1000 м трубопровода 
покрытием на основе ленты ЛИАМ

Диаметр,
 мм

Ширина ленты, мм

Величина нахлеста, 
мм

Конструкция 1+1 на основе ленты ЛИАМ

| | | Расход грунтовки асмольной на 1000 м. трубы, кг | Расход ленты ЛИАМ-Л на 1000 м трубы, кг | Расход ленты ПОЛИЛЕН 40-ОБ-63 на 1000 м трубы, кг
| | | | теоретический | С учетом коэффициента К_2 |
20 | 90 | 25 | 10 | 207 | 217 | 70
32 | 90 | 25 | 15 | 331 | 347 | 105
57 | 90 | 25 | 28 | 589 | 618 | 179
76 | 90 | 25 | 36 | 775 | 813 | 231
89 | 90 | 25 | 43 | 919 | 965 | 272
102 | 90 | 25 | 49 | 1054 | 1106 | 311
108 | 90 | 25 | 52 | 1116 | 1171 | 328
114 | 90 | 25 | 55 | 1276 | 1340 | 375
159 | 150 | 30 | 77 | 1483 | 1557 | 431
168 | 150 | 30 | 81 | 1567 | 1645 | 455
219 | 150 | 30 | 106 | 2042 | 2144 | 590
255 | 150 | 30 | 123 | 2378 | 2497 | 685
273 | 150 | 30 | 132 | 2546 | 2673 | 733
325 | 225 | 30 | 157 | 2798 | 2938 | 803
377 | 225 | 30 | 182 | 3245 | 3408 | 930
426 | 225 | 30 | 206 | 3667 | 3851 | 1050
529 | 450 | 30 | 256 | 4229 | 4440 | 1208

 Коэффициент К_2=1,05 (при ручном нанесении, а также при изменении диаметра рулона, когда  не обеспечивается  должный натяг ленты, неравномерная ширина нахлеста, статистический разброс толщины ленты и т.д.)