Author: 1
Last saved by: 1-1
Company: Reanimator Extreme Edition

НОРМЫ РАСХОДА ИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ И ОБЕРТОК НА 1 КМ ТРУБОПРОВОДА, ТН

Расход материала для изоляции трубопровода на основе мастики "ТРАНСКОР-ГАЗ" на 1 км трубопровода

Наименование материала | Диаметр трубы, мм
| 720 | 820 | 1020 | 1220 | 1420
Грунтовка "ТРАНСКОР-ГАЗ", т | 0,70 | 0,84 | 0,98 | 1,19 | 1,40
Мастика "ТРАНСКОР-ГАЗ", т | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00
Стеклосетка "ССТ-Б" 3,4х3,4-115(45), мп | 6220 | 7080 | 8800 | 10550 | 12300
Термоусаживающая лента "ПОЛИТЕРМ", "ДРЛ-Л", т | 1,87 | 2,13 | 2,65 | 3,17 | 3,69

Нормы расхода мастичных лент на 1 км трубопровода, т

Диаметр трубопровода, мм | ЛИТКОР-НК-ГАЗ | ПОЛИКОР | РАМ
| 1 слой | 1 слой | 1 слой | 2 слоя
520 | 3,72 | 3,49 | 3,15 | 6,98
529 | 3,78 | 3,55 | 3,22 | 7,10
720 | 5,15 | 4,83 | 4,36 | 9,66
820 | 5,86 | 5,50 | 4,97 | 11,00
1020 | 7,29 | 6,84 | 6,18 | 13,69
1220 | 8,72 | 8,18 | 7,39 | 16,37
1420 | 10,15 | 9,52 | 8,60 | 19,05

НОРМЫ РАСХОДА ИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ И ОБЕРТОК НА 1 КМ ТРУБОПРОВОДА, ТН

Нанесение рулонных материалов выполняется вручную или механизированным способом с постоянным натяжением. Количество слоёв ленты и обёртки зависит от требований, предъявляемых к изоляции трубопровода
Диаметр трубопровода | Полилен 40-ЛИ-63 | Полилен ОБ 40-ОБ-63 | Полилен 40-ЛИ-45 | Полилен МВ
| 1 слой | 2 слоя | 1 слой | 2 слоя | 1 слой | 2 слоя | 1 слой | 2 слоя
150 | 0,357 | 0,791 | 0,35 | 0,776 | 0,256 | 0,567 | 0,346 | 0,767
219 | 0,521 | 1,154 | 0,511 | 1,133 | 0,373 | 0,827 | 0,505 | 1,12
325 | 0,773 | 1,713 | 0,758 | 1,681 | 0,554 | 1,228 | 0,75 | 1,662
426 | 1,013 | 2,245 | 0,994 | 2,203 | 0,726 | 1,609 | 0,983 | 2,179
529 | 1,258 | 2,788 | 1,235 | 2,736 | 0,902 | 1,999 | 1,221 | 2,706
720 | 1,712 | 3,795 | 1,68 | 3,724 | 1,227 | 2,72 | 1,662 | 3,682
820 | 1,95 | 4,322 | 1,914 | 4,241 | 1,398 | 3,098 | 1,892 | 4,194
1020 | 2,426 | 5,376 | 2,38 | 5,276 | 1,739 | 3,854 | 2,354 | 5,217
1220 | 2,602 | 6,431 | 2,847 | 6,31 | 2,08 | 4,609 | 2,815 | 6,239
1420 | 3,377 | 7,485 | 3,314 | 7,344 | 2,421 | 5,365 | 3,277 | 7,262

Диаметр трубопровода | Полилен 40-ЛИ-50 | Полилен ОБ 40-ОБ-50 белая | Политерм | ПЭКОМ
| 1 слой | 2 слоя | 1 слой | 2 слоя | 1 слой | 2 слоя | 1 слой | 2 слоя
150 | 0,29 | 0,643 | 0,275 | 0,609 | 0,414 | 0,917 | 0,33 | 0,7313
219 | 0,424 | 0,939 | 0,401 | 0,889 | 0,604 | 1,339 | 0,482 | 1,068
325 | 0,629 | 1,394 | 0,595 | 1,319 | 0,896 | 1,987 | 0,715 | 1,584
426 | 0,825 | 1,827 | 0,78 | 1,729 | 1,175 | 2,604 | 0,937 | 2,077
529 | 1,024 | 2,269 | 0,969 | 2,147 | 1,459 | 3,234 | 1,164 | 2,579
720 | 1,394 | 3,088 | 1,319 | 2,922 | 1,986 | 4,401 | 1,584 | 3,51
820 | 1,587 | 3,517 | 1,502 | 3,328 | 2,262 | 5,012 | 1,804 | 3,998
1020 | 1,974 | 4,375 | 1,868 | 4,14 | 2,813 | 6,235 | 2,244 | 4,973
1220 | 2,361 | 5,233 | 2,234 | 4,058 | 3,365 | 7,457 | 2,684 | 5,948
1420 | 2,748 | 6,091 | 2,6 | 5,763 | 3,916 | 8,68 | 3,124 | 6,923

 
Праймер НК-50 – нормы расхода
Вид изоляционного материала | Ед. изм. | Кол-во слоев | Диаметр трубы (мм)
| | | 426 | 529 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420
Расход ленты или обертки на трубе | м^2 | 1 | 1552 | 1954 | 2328 | 2660 | 3030 | 3399 | 3769 | 4507 | 5246
| | 2 | 3323 | 4126 | 4913 | 5615 | 6395 | 7175 | 7955 | 9514 | 11074
ПРАЙМЕР НК-50 - клеевая грунтовка | тн. | | 0,134 | 0,198 | 0,198 | 0,226 | 0,258 | 0,289 | 0,321 | 0,383 | 0,446